# Text boxes

Project 1

7/24/2006 4:45:33 PM

Comment:1

Project 1

7/24/2006 4:46:34 PM

Comment:2-1

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Mn    Mn   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM

Sn    Sn   1-Jun-1999 12:00 AM

Pb    PbF2   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O K | 13.35 | 38.20 |  |
| Na K | 0.31 | 0.61 |  |
| Mg K | 0.08 | 0.16 |  |
| Al K | -0.14 | -0.24 |  |
| Si K | 0.99 | 1.61 |  |
| P K | 0.06 | 0.09 |  |
| S K | 0.04 | 0.06 |  |
| Cl K | 1.30 | 1.68 |  |
| K K | 0.01 | 0.02 |  |
| Ca K | 0.21 | 0.24 |  |
| Ti K | -0.04 | -0.04 |  |
| Mn K | -0.02 | -0.02 |  |
| Fe K | 0.05 | 0.04 |  |
| Ni K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cu K | 75.44 | 54.37 |  |
| Sn L | 8.33 | 3.21 |  |
| Pb M | 0.04 | 0.01 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Project 1

7/24/2006 4:46:47 PM

Comment:3